| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана ультрафильтрационная UF1060 | Тип мембраны: из полых волокон с внутренним давлением Характеристики: Наименование Мембрана 1060 d250*1740 Материал: Мембрана PAN Корпус UPVC Уплотнительное кольцо EPDM Размеры: Размеры волокна (внут./внеш.) мм 1,0 / 1,66 Площадь фильтрующей поверхности не менее (м2) 51 Размер модули (мм) Ø250 * 1740 Рабочие параметры: Рабочая температура (⁰С) 5 - 40 Перепад давления (бар) < 2 Входное давление (бар) < 4 Рейтинг фильтрации 0,01 мкм Макс. поток воды (л/ч) 11000 Номинальный поток воды (л/ч) 2200 – 6600 РН 2 – 10 Вес, не более 50 кг | # шт. | # 4 |